DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral desenvolvido especificamente para atender as severas exigências de motores quatro tempos de motocicletas. É formulado a partir de óleos base de qualidade superior e aditivos de desempenho especialmente selecionados para fornecer excelente proteção para o motor, caixa de marchas e embreagem. Este óleo excede a especificação internacional JASO MA2 para óleos para motocicletas de quatro tempos e os requisitos dos principais fabricantes mundiais de motocicletas de quatro tempos.

Benefícios:

- Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.

- Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos.

- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.

- As propriedades de fricção otimizadas eliminam o deslizamento da embreagem úmida, levando a uma maior economia de energia/combustível e melhor dirigibilidade.

- A excelente estabilidade ao cisalhamento mantém a viscosidade sob um ambiente de alta temperatura e alto cisalhamento e oferece maior proteção contra desgaste.

REGISTRO ANP: 17183

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 20W50 |
| API SL |  |
| JASO MA 2 |  |

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | 4T PLUS |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 20W50 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 18,57 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 154,9 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 135 |
| VISCOSIDADE CCS | mPa-S | ABNT NBR 14173 | 2745 a -15 °C |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 228 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -26 |
| TBN | mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 5,46 |
| CORROSIVIDADE AO COBRE | - | ABNT NBR 14359 | 1A |
| CINZAS SULFATADAS | % | ASTM D 874 | 0,81 |