TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2025

EVOLUTION XK-88

DESCRIÇÃO

TOP 1 EVOLUTION XK-88 5W40 SN é um lubrificante multiviscoso sintético para os modernos veículos com motores a diesel, gasolina, etanol, flex ou GNV. Formulado para suprir as especificações de motores de última geração. A sua aditivação especial e tecnologia sintética promovem maior estabilidade à oxidação e estabiliza as variações térmicas, garantindo uma extrema proteção, mantendo a perfeita lubrificação do motor por quilômetros.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 5W40 |
| API SN |  |
| ACEA A3/B4-2016 |  |
| MB 229.5/ 226.5 |  |
| VW 50888/ 50999 |  |
| RENAULT 700/710 |  |
| Porsche A40 |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.

- Contribui para o ótimo funcionamento do sistema de conversor de emissões.

- Proteção contra corrosão, evitando a formação de emulsões, borra nos turbos e depósitos nos pistões.

- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.

- Excelente estabilidade à oxidação, permitindo o prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 5W40 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 13,93 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 81,00 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 178 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 224 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -36 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 11,56 |

REGISTRO ANP: 21834