DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral monoviscoso para motores ciclo diesel estacionário e cansado. Composto de pacotes de aditivos com características antiferrugem, detergente-dispersante, antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante e melhorador de viscosidade.

Benefícios:

- Excelente resistência à oxidação e nitração.

- Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | HD ESTACIONARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 40 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 14,64 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 130,5 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 113 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 228 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -20 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 6,03 |