TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jul. 2025

TYPE A

DESCRIÇÃO

TOP 1 TYPE A é um lubrificante mineral recomendado para caixa de direção hidráulica e suspensão dianteira de motos. Oferece adequada estabilidade térmica, boas propriedades friccionais e proteção ao desgaste, corrosão e ferrugem.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | TYPE A |
| TASA – TIPO A SUFIXO A |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente fluidez em uma ampla faixa de temperaturas de operação.

- Possui coloração vermelha para evitar seu uso indevido e identificar possíveis vazamentos.

- Baixa tendência à formação de espuma.

- A estabilidade termo-oxidativa, a proteção contra desgaste e a resistência à deterioração química podem proporcionar maior vida útil ao fluido e aos componentes

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - | - |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 6,85 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 39,03 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 161 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 210 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -28 |

REGISTRO ANP: 21887