TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2025

XP

DESCRIÇÃO

TOP 1 XP é um lubrificante mineral multiviscoso para motores de alto desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV. Sua formulação é uma mistura de óleos básicos premium e aditivos especiais que protegem contra oxidação em alta temperatura, desgaste e cisalhamento. É enriquecido com dispersantes, detergentes e inibidores de ferrugem e corrosão para manter os motores excepcionalmente limpos e livres de lodo, verniz e ferrugem.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15W40 | 20W50 | 25W60 |
| API SL |  |  |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Elevada estabilidade à oxidação - protege o motor contra o espessamento do óleo, borras e depósitos de verniz.

- Os detergentes-dispersantes eficazes mantêm as peças do motor limpas.

- A reserva alcalina neutraliza com eficácia os ácidos corrosivos formados pela combustão protegendo as superfícies do motor.

- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 15W40 | 20W50 | 25W60 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 15,15 | 19,87 | 23,95 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 108,2 | 156,1 | 186,1 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 147 | 147 | 158 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 230 | 234 | 238 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -28 | -27 | -22 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 6,19 | 6,19 | 5,64 |

REGISTRO ANP: 21883