DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo multiviscoso sintético para carter de motores a gasolina, álcool, flex e GNV. Oferece proteção contra corrosão, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conversão dos conversores cataliticos.

Benefícios:

- Os modificadores de fricção especiais usados nos óleos como o Resource Conserving melhoram e mantêm a economia de combustível.

- Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de petróleo e a poluição por hidrocarbonetos.

- Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos.

- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.

- Excelente estabilidade à oxidação.

REGISTRO ANP: 17165

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0W20 | 5W20 | 5W30 | 5W40 | 10W30 | 10W40 |
| API SN |  |  |  |  |  |  |
| ILSAC GF-5 |  |  |  |  |  |  |

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | TECNO SYNTH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 0W20 | 5W20 | 5W30 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 7,82 | 8,21 | 11,09 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 41,89 | 45,18 | 63,58 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 160 | 158 | 168 |
| VISCOSIDADE CCS | mPa-S | ABNT NBR 14173 | 5683 a -35 °C | 3535 a -30 °C | 4555 a -30 °C |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 220 | 233 | 231 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -36 | -35 | -35 |
| TBN | mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| CORROSIVIDADE AO COBRE | - | ABNT NBR 14359 | 1A | 1A | 1A |
| CINZAS SULFATADAS | % | ASTM D 874 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | TECNO SYNTH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 5W40 | 10W30 | 10W40 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 15,08 | 10,88 | 15,35 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 93,47 | 66,45 | 101,9 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 168 | 155 | 159 |
| VISCOSIDADE CCS | mPa-S | ABNT NBR 14173 | 6232 a -30 °C | 3779 a -25 °C | 4850 a -25 °C |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 233 | 236 | 234 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -37 | -33 | -37 |
| TBN | mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| CORROSIVIDADE AO COBRE | - | ABNT NBR 14359 | 1A | 1A | 1A |
| CINZAS SULFATADAS | % | ASTM D 874 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |