TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2025

GEAR OIL EP

DESCRIÇÃO

TOP 1 GEAR OIL EP é um lubrificante mineral para caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e maquinas agrícola. Sua formulação proporciona superior proteção ao desgaste, estabilidade térmica e química, além de excelente compatibilidade com retentores e componentes sincronizadores de engrenagens.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90 | 140 | 80W90 | 85W140 |
| API GL-5 |  |  |  |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.

- Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.

- A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

- Excepcional estabilidade térmica e à oxidação.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 90 | 140 |  | 80W90 |  | 85W140 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 14,59 | 30,11 |  | 14,76 |  | 29,01 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 135,7 | 438,2 |  | 139,0 |  | 410,8 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 107 | 98 |  | 105 |  | 98 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 216 | 202 |  | 213 |  | 221 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -16 | -15 |  | -20 |  | -15 |

REGISTRO ANP: 21886