TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jul. 2025

XLR CK-4

DESCRIÇÃO

1

TOP 1 XLR CK-4 é um lubrificante mineral multiviscoso desenvolvido para os mais modernos motores a diesel. Sua formulação fornece proteção aprimorada contra oxidação, perda de viscosidade devido ao cisalhamento e aeração de óleo, desgaste do motor e aumento da viscosidade relacionada à fuligem. É compatível com veículos equipados com EGR, sistema SCR e DPF.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 15W40 |
| API CK-4 |  |
| API CJ-4 |  |
| ACEA E9-2016 |  |
| Daimler MB 228.31 |  |
| MTU Type 2.1 |  |
| Volvo VDS-4.5 |  |
| Mack EO-S-4.5 |  |
| Renault RLD-3 |  |
| Cummins 20086 |  |
| Caterpillar ECF-3 |  |
| Deutz DQC III-18 LA |  |
| Ford WSS-M2C171-F1 |  |
| Detroit Diesel DFS 93K222 |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- A alta estabilidade ao cisalhamento garante o controle da viscosidade em temperaturas elevadas e reduz o consumo e o desgaste do óleo.

- Proteção superior contra o desgaste corrosivo ajuda a manter a durabilidade do motor

- A excelente retenção de TBN ajuda a combater os efeitos nocivos dos gases de escape corrosivos e prolonga a vida útil do óleo.

- Excelente capacidade de manuseio de fuligem protege contra o aumento da viscosidade induzida por fuligem e desgaste.

- Excelente vida útil do sistema de controle de emissões - otimiza a vida útil do Filtro de Particulado Diesel (DPF), garantindo melhor desempenho para o veículo.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 15W40 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 14,93 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 110,1 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 141 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 236 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -30 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 9,65 |

REGISTRO ANP: 21866