TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2025

MC

DESCRIÇÃO

TOP 1 MC é um lubrificante semissintético multiviscoso para motocicletas 4T. Formulado com básicos altamente refinados e aditivos antidesgaste, corrosão e oxidação. Incorpora detergentes e agentes dispersantes para controle de resíduos e melhoradores de viscosidade e fluidez para melhora proteção do motor em altas rotações e alta temperatura. Sua aditivação proporciona máxima proteção e limpeza do desgaste e ferrugem das partes lubrificadas.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10W30 | 20W50 |
| API SL |  |  |
| JASO MA |  |  |
| JASO MA2 |  |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Proporciona sensação de condução suave e potência extra.

- Protege o motor da fricção e da ferrugem.

- Possui aditivos especiais que são capazes de limpar e evitar que a sujeira adira e forme depósitos.

- A excelente estabilidade ao cisalhamento mantém a viscosidade, sob um ambiente de alta temperatura e alto cisalhamento, e oferece maior proteção contra desgaste.

- As propriedades de fricção otimizadas eliminam o deslizamento da embreagem úmida, levando a uma maior economia de energia/combustível e melhor dirigibilidade.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 10W30 | 20W50 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 10,82 | 19,52 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 69,76 | 159,0 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 145 | 141 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 234 | 236 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -33 | -27 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 6,19 | 5,97 |

REGISTRO ANP: 21882