TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2025

HYDRAULIC OIL

DESCRIÇÃO

TOP 1 HYDRAULIC OIL é um lubrificante mineral de qualidade premium projetados para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão operando sob condições moderadas a severas. Formulado com óleos básicos de alta qualidade e aditivos de desempenho cuidadosamente selecionados para fornecer excelente proteção contra a degradação da oxidação, ferrugem, corrosão e desgaste. Os HYDRAULIC OIL cumprem as recomendações dos principais fabricantes de bombas hidráulicas, que exigem lubrificantes “antidesgaste”.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AW 10 | AW 32 | AW 46 | AW 68 | AW 100 | AW 150 | AW 220 | AW 320 |
| DENISON HF-0, HF-1 e HF-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOSCH REXROTH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US STELL 126/127 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VICKERS M-2950-S E I-286 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EATON VICKERS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CINCINNATI MACHINE P-68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CINCINNATI MACHINE P-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CINCINNATI MACHINE P-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERAL MOTORS LS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIN 51524 PARTE 2 (TIPO HLP) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AFNOR FILTERABILITY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AFNOR NF E 48-603 HM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISO 11158 HM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGMA 9005 - R&O Gear Lubricants |  |  |  |  |  |  |  |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente proteção antidesgaste.

- Excelente filtrabilidade.

- Alta estabilidade à oxidação.

- Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.

- Ação de limpeza contínua.

- Separação rápida de água.

- Atende a todos os requisitos dos principais fabricantes de bombas.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 32 |  | 46 |  | 68 |  | 100 |  | 150 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 35,05 |  | 45,64 |  | 67,10 |  | 100,6 |  | 142,7 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 116 |  | 114 |  | 116 |  | 116 |  | 120 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 230 |  | 240 |  | 228 |  | 228 |  | 228 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -26 |  | -26 |  | -25 |  | -25 |  | -20 |

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP