TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jul. 2025

CVT

DESCRIÇÃO

TOP 1 CVT é um lubrificante sintético de alto desempenho desenvolvido para transmissão do tipo CVT (Transmissões Continuamente Variável). Proporciona alto desempenho de fricção metal-metal, proteção contra oxidação, contra o desgaste e estabilidade ao cisalhamento.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | CVT |
| Mazda CVTF 3320 |  |
| Ford M2C928-A(CFT23) |  |
| Mercedes Benz 236.20 |  |
| Nissan (NS-1, NS-2, NS-3) |  |
| BMW/Mini Cooper EZL 799A |  |
| Mitsubishi CVTF-J1 / CVTF-J4 |  |
| Subaru E-CVT |  |
| Daihatsu Amix CVTF-DC |  |
| Daihatsu Amix CVTF-DFE |  |
| Dodge / Jeep MOPAR CVTF+4 |  |
| GM CVT/ DEX-CVT |  |
| Suzuki (CVTF 3320, CVTF Green 1, CVTF Green 2, CVTF-3320) |  |
| Honda (HMMF, HCF-2) |  |
| Hyundai / Kia (SP-CVT 1) |  |
| Toyota/Lexus (TC, FE, WS) |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- O fluido CVT é formulado para fornecer alta estabilidade à oxidação, resistência ao calor e proteção contra desgaste.

- O modificador de viscosidade estável garante estabilidade duradoura ao cisalhamento durante a operação.

- Maior vida útil da transmissão.

- Melhor compatibilidade de vedação que garante maior vida útil da vedação e reduz a possibilidade de vazamento de óleo.

- As propriedades de fricção controladas levam a um desempenho de mudança suave, transmissão eficiente e evitam o tremor.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

Excelentes propriedades antiferrugem.

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - |  |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 7,20 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 35,80 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 170 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 215 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -48 |

REGISTRO ANP: 21878