TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

EVOLUTION XK-88 DX2

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2025

EVOLUTION XK-88 DX

DESCRIÇÃO

TOP 1 EVOLUTION XK-88 DX2 é um lubrificante sintético multiviscoso para motores à diesel, gasolina, etanol, flex, GNV ou híbridos. Formulado para suprir as especificações de motores de última geração, equipados com sistema de pós-tratamento de gases de escape DPF (Diesel Particulate Filter). Oferece tecnologia de aditivo com baixos teores de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre, reduzindo acumulação de partículas nos filtros de partículas de diesel prolongando a vida.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 5W30 |
| API SN |  |
| ACEA C3-2016 |  |
| VW 50500/ 50501 |  |
| MB 229.31/ 229.51/ 229.52 |  |
| DEXOS 2 TM |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Sua composição possui baixas concentrações de enxofre, fósforo e cinzas sulfatadas.

- Maior economia de combustível.

- Alta reserva alcalina.

- Detergência superior.

- Excelente estabilidade à oxidação, permitindo o prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo

- Contribui para o ótimo funcionamento do sistema de conversor de emissões.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS1

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 5W30 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 10,89 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 61,12 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 172 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 234 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -39 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 7,23 |

REGISTRO ANP: 21832