TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2025

XLR CI-4

DESCRIÇÃO

TOP 1 XLR CI-4 é um lubrificante mineral feito com básicos altamente refinados e um pacote de aditivos que atendem o mais alto nível de qualidade e desempenho dos motores a diesel de alto desempenho. Trata-se de um lubrificante que proporciona excelente proteção contra formação de borra e depósitos em baixas e altas temperaturas. É recomendado para motores a diesel naturalmente aspirados ou turboalimentados que operam em quaisquer condições de serviço.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 15W40 |
| API CI-4/SL |  |
| ACEA E7-2016 |  |
| MB 228.3 |  |
| MAN M3275 |  |
| VOLVO VDS-3 |  |
| MACK EO-N |  |
| RENAULT RLD-2 |  |
| CUMMINS CES20078 |  |
| CATERPILLAR ECF-2 |  |
| GLOBAL DHD-1 |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente controle de fuligem e limpeza do motor.

- Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.

- Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.

- Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.

- Prolonga a vida útil do motor.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 15W40 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 14,33 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 103,4 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 142 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 232 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -30 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 10,41 |

REGISTRO ANP: 21847