TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jul. 2025

EVOLUTION DIESEL

DESCRIÇÃO

TOP 1 EVOLUTION DIESEL é lubrificante premium sintético, projetado para cumprir as exigências mais recentes dos maiores fabricante de motores a diesel de aspiração natural ou turbinados que operem em condições severas, inclusive para motores EGR com ou sem filtros de partículas e para motores equipados com SCR NOx sistemas de redução. Sua formulação proporciona excelente retenção de viscosidade a alta temperatura, fluidez a baixa temperatura, controle de volatilidade e melhoria da economia de combustível.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 10W40 |
| API CI-4 |  |
| ACEA E7/E6-2016 |  |
| MB 228.51 / 226.9 |  |
| VOLVO VDS-3 |  |
| RENAULT RXD / RGD / RLD-2 |  |
| MACK EO-N |  |
| CUMMINS CES 20076/77 |  |
| DEUTZ DQC III-10 LA |  |
| JASO DH-2 MAN M3477 / M3271-1 |  |
| MTU TYPE 3.1 |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente controle de fuligem e limpeza do motor.

- Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.

- Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.

- Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.

- Prolonga a vida útil do motor.

- Facilidade de partida a frio e economia de combustível.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 10W40 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 14,83 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 98,41 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 157 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 236 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -36 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 10,08 |

REGISTRO ANP: 21860