TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jul. 2025

EVOLUTION

DESCRIÇÃO

TOP 1 EVOLUTION é um lubrificante totalmente sintético desenvolvido para motores de alto desempenho movidos a gasolina, etanol, flex e GNV. Proporciona elevada proteção ao desgaste, alta resistência à oxidação e maior eficiência na conservação dos conversores catalíticos.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0W20 | 5W20 | 5W30 | 10W30 | 5W40 | 10W40 |
| API SN |  |  |  |  |  |  |
| API SN/RC |  |  |  |  |  |  |
| ISLAC GF-5 |  |  |  |  |  |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Os modificadores de fricção especiais usados nos óleos como o Resource Conserving melhoram e mantêm a economia de combustível.

- Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de petróleo e a poluição por hidrocarbonetos.

- Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos.

- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.

- Excelente estabilidade à oxidação.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 0W20 | 5W20 | 5W30 | 10W30 | 5W40 | 10W40 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 7,82 | 8,21 | 11,09 | 10,88 | 15,08 | 15,35 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 41,89 | 45,18 | 63,58 | 66,45 | 93,47 | 101,9 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 160 | 158 | 168 | 155 | 168 | 159 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 220 | 230 | 232 | 228 | 236 | 230 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -36 | -36 | -36 | -38 | -34 | -39 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |

REGISTRO ANP: 21827