TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

DESCRIÇÃO

Revisão: Jul. 2025

HD PLUS CK-4

TOP 1 HD PLUS 10W30 CK-4 é um lubrificante premium semissintético, projetado para cumprir as exigências mais recentes dos maiores fabricante de motores a diesel de aspiração natural ou turbinados que operem em condições severas, inclusive para motores EGR com ou sem filtros de partículas e para motores equipados com SCR NOx sistemas de redução. Sua formulação proporciona excelente retenção de viscosidade a alta temperatura, fluidez a baixa temperatura, controle de volatilidade e melhoria da economia de combustível.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 10W30 |
| API CK-4 |  |
| ACEA E7 / E9 – 2016 |  |
| Daimler MB228.31 |  |
| MAN 3775 |  |
| MTU Type 2.1 |  |
| Volvo VDS-4.5 |  |
| MACK EO-S-4.5 |  |
| Renault Trucks RLD-3 |  |
| Cummins CES 20086 |  |
| Caterpillar ECF-3 |  |
| Deutz DQC III-18LA |  |
| Detroit Diesel DFS 93K222 |  |
| Ford WSS-M2C171-F1 |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- A alta estabilidade ao cisalhamento garante o controle da viscosidade em temperaturas elevadas e reduz o consumo e o desgaste do óleo.

- Proteção superior contra o desgaste corrosivo ajuda a manter a durabilidade do motor.

- A excelente retenção de TBN ajuda a combater os efeitos nocivos dos gases de escape corrosivos e prolonga a vida útil do óleo.

- Excelente capacidade de manuseio de fuligem protege contra o aumento da viscosidade induzida por fuligem e desgaste.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 10W30 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 11,70 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 78,80 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 141 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 230 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -32 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 9,65 |

REGISTRO ANP: 21857