TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jul. 2025

GEAR OIL

DESCRIÇÃO

TOP 1 GEAR OIL GL-4 é um lubrificante mineral para caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e maquinas agrícolas. Sua formulação proporciona superior proteção ao desgaste, estabilidade térmica e química, além de excelente compatibilidade com retentores e componentes sincronizadores de engrenagens.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80W | 90 | 140 |
| API GL-4 |  |  |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente proteção contra ferrugem e corrosão.

- Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.

- A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

DADOS TÉCNICOS  TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 80W | 90 | 140 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 9,45 | 14,25 | 30,01 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 69,7 | 134,9 | 429,3 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 114 | 104 | 99 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 214 | 210 | 206 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -29 | -16 | -12 |

REGISTRO ANP: 21871