DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para motores a gasolina, etanol e GNV. Proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e contra a formação de depósitos. Incorpora detergentes e agentes dispersantes para controle de resíduos e melhoramentos de película para maior proteção do motor em altas rotações e alta temperatura.

Benefícios:

- Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.

- Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos.

- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.

- Excelente estabilidade à oxidação.

REGISTRO ANP: 18101

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15W40 | 20W50 | 25W60 |
| API SL |  |  |  |

‘

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | EXTRA PLUS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 15W40 | 20W50 | 25W60 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 14,40 | 19,10 | 24,99 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 101,1 | 147,5 | 225,4 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 147 | 147 | 140 |
| VISCOSIDADE CCS | mPa-S | ABNT NBR 14173 | 5230 a -20°C | 4676 a -15°C | 1815 a -10 °C |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 228 | 228 | 228 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -28 | -27 | -24 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 6,19 | 6,19 | 5,64 |
| CORROSIVIDADE AO COBRE | - | ABNT NBR 14359 | 1A | 1A | 1A |