DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral para caixa de transmissão e diferencial tipo hipoidal, para veículos de passeio, ônibus, caminhões e maquinas agrícola.

Benefícios:

- Excelente proteção contra ferrugem e corrosão

- Excelentes propriedades de extrema pressão protegem contra o desgaste sob diferentes condições operacionais, resultando maior durabilidade das peças.

- A alta estabilidade à oxidação minimiza a formação de lodo e depósitos, facilitando a vida útil dos componentes.

REGISTRO ANP: 9551

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 80W |
| API GL-4 |  |

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | HD GL-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 80W |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 9,45 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 69,70 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 114 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 214 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -20 |