DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral recomendado para correntes de motosserra. Sua formulação possui aditivos que lhe confere boa adesividade, evitando respingos e gotejamento, sem deixar de penetrar entre os elos e as correntes, dando excelente ação contra a oxidação, ferrugem e desgaste prematuro.

Benefícios:

- Excelentes propriedades de adesividade junto às superfícies metálicas

- Excelente ação contra corrosão

- Excelente estabilidade térmica

- Proporciona maior vida útil ao equipamento evitando o desgaste prematuro

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO ANP

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | CORRENTE MOTOSSERRA |
| ISO 150 |  |

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | CORRENTE MOTOSSERRA |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO | - | - | 150 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 148,9 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 136 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 234 |