TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2025

XLR CH-4

DESCRIÇÃO

TOP 1 XLR CH-4 é um lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores a diesel de aspiração natural ou turboalimentados, que operem em quaisquer condições de serviço. Sua aditivação proporciona ótima lubrificação das partes internas do motor, protegendo contra oxidação, corrosão e formação de depósitos.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 15W40 | 20W50 |
| API CH-4 |  |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente controle de fuligem e limpeza do motor.

- Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.

- Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.

- Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.

- Prolonga a vida útil do motor.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 15W40 | 20W50 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 14,73 | 19,39 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 108,9 | 157,3 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 140 | 141 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 230 | 226 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -28 | -25 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 7,92 | 7,92 |

REGISTRO ANP: 21851