TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jul. 2025

HD PLUS CI-4

DESCRIÇÃO

TOP 1 HD PLUS 10W40 CI-4 é um lubrificante semissintético premium, desenvolvido para motores a diesel de alta velocidade, de aspiração natural ou turboalimentados, de novas tecnologias (de baixas emissões) que operem sob condições de serviço severas, inclusive em veículos equipados com sistema EGR (Exhaust Gas Recirculation). Formulado com nova tecnologia de aditivos desenvolvida para maior resistência contra a oxidação do óleo e permitir que o motor funcione eficientemente sob as mais severas condições de serviço.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 10W40 |
| API CI-4/ SL |  |
| ACEA E7-2016 |  |
| MB 228.3 |  |
| MAN M3275 |  |
| VOLVO VDS-3 |  |
| MACK EO-N |  |
| MACK EO-M PLUS |  |
| RENAULT RLD / RLD-2 |  |
| CUMMINS CES 20076 / 77 / 78 |  |
| CATERPILLAR ECF-2 |  |
| GLOBAL DHD-1 |  |
| DETROIT DIESEL 93K215 |  |
| DEUTZ DQC III-10 |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente controle de fuligem e limpeza do motor.

- Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos sobre o pistão e a turbina.

- Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.

- Prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.

- Prolonga a vida útil do motor.

- Projetado para oferecer excelente desempenho em todos os motores EGR

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

Projetado para oferecer excelente desempenho em todos os motores EGR

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 10W40 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 14,73 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 97,38 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 158 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 228 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -35 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 10,41 |

REGISTRO ANP: 21868