DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso para motores a gasolina, etanol, flex e GNV. Sua aditivação proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e contra a formação de depósitos.

Benefícios:

- Excelente controle de fuligem e limpeza do motor

- Resistência à oxidação, evitando verniz e formação de depósitos.

- Máxima proteção contra o desgaste corrosivo.

- Prolonga a vida útil do motor.

REGISTRO ANP: 16132

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10W30 | 10W40 | 15W40 |
| API SL |  |  |  |

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | MULTI SL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 10W30 | 10W40 | 15W40 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 10,82 | 14,10 | 14,90 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 69,76 | 95,4 | 104,6 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 145 | 152 | 148 |
| VISCOSIDADE CCS | mPa-S | ABNT NBR 14173 | 5174 a -25°C | 5954 a -25°C | 3830 a -20°C |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 226 | 226 | 228 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -36 | -32 | -30 |
| TBN | mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| CORROSIVIDADE AO COBRE | - | ABNT NBR 14359 | 1A | 1A | 1A |
| CINZAS SULFATADAS | % | ASTM D 874 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |