DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante totalmente sintético de alto desempenho especialmente desenvolvido para transmissão do tipo CVT (Transmissão Continuamente Variável). Formulado com básicos sintéticos de qualidade excepcional e aditivos de alta tecnologia para fornecer excelente resistência à oxidação, durabilidade de fricção, proteção contra desgaste, estabilidade ao cisalhamento e oferece desempenho anti-tremor e deslocamento suave.

Benefícios:

- A estabilidade termo-oxidativa, a proteção contra desgaste e a resistência à deterioração química podem proporcionar maior vida útil ao fluido e aos componentes.

- O modificador de viscosidade estável garante estabilidade duradoura ao cisalhamento durante a operação.

- Maior vida útil da transmissão.

- Melhor compatibilidade de vedação que garante maior vida útil da vedação e reduz a possibilidade de vazamento de óleo

- As propriedades de fricção controladas levam a um desempenho de mudança suave, transmissão eficiente e evitam o tremor.

- Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem.

REGISTRO ANP: 21267

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ATF CVT |  | ATF CVT |
| Mazda CVTF 3320 |  | Suzuki (CVTF 3320, CVTF Green 1, CVTF Green 2, CVTF-3320) |  |
| Ford M2C928-A(CFT23) |  | Honda (HMMF, HCF-2) |  |
| Mercedes Benz 236.20 |  | Hyundai / Kia (SP-CVT 1) |  |
| Nissan (NS-1, NS-2, NS-3) |  | Toyota/Lexus (TC, FE, WS) |  |
| BMW/Mini Cooper EZL 799A |  |  |  |
| Mitsubishi CVTF-J1 |  |  |  |
| CVTF-J4 |  |  |  |
| Subaru E-CVT |  |  |  |
| Daihatsu Amix CVTF-DC |  |  |  |
| Daihatsu Amix CVTF-DFE |  |  |  |
| Dodge / Jeep MOPAR CVTF+4 |  |  |  |
| GM CVT/ DEX-CVT |  |  |  |

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | ATF CVT |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | - |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 7,20 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 35,80 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 170 |
| IAT | mg KOH/g | ABNT NBR 14448 | 1,12 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 208 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -48 |
| COR | - | VISUAL | VERMELHO |