DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral para motores 2 tempos movidos a gasolina que exijam um lubrificante com nível de desempenho API TC. Proporciona proteção contra corrosão e formação de depósitos a alta temperatura. Pode ser utilizado em motocicletas, motosserras, cortadores de gramas e outros tipos de equipamentos 2 tempos movidos a gasolina que exijam esse tipo de lubrificante.

Benefícios:

- Excelente lubricidade, protegendo contra o desgaste do pistão e o desgaste prematuro dos componentes do motor.

- Excelente miscibilidade com gasolina garantindo uma mistura homogênea estável.

- Fórmula com baixo teor de cinzas que reduz a formação de depósitos.

REGISTRO ANP: 10934

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 2 TEMPOS |
| API TC – JASO FB |  |

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | 2 TEMPOS |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 30 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 9,89 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 61,09 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 147 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 118 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -22 |
| COR | - | VISUAL | VERMELHO |