TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2025

XM-88 MOTO

DESCRIÇÃO

TOP 1 XM-88 MOTO é um lubrificante sintético multiviscoso para motocicletas 4T. Formulado com básicos sintéticos e aditivos antidesgaste, corrosão e oxidação. Incorpora detergentes e agentes dispersantes para controle de resíduos e melhoradores de viscosidade e fluidez para melhor proteção do motor em altas rotações e alta temperatura. Sua aditivação proporciona máxima proteção e limpeza do desgaste e ferrugem das partes lubrificadas.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10W40 | 15W50 |
| API SL |  |  |
| JASO MA2 |  |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Melhorador do índice de viscosidade extremamente estável ao cisalhamento - protege contra o cisalhamento em serviço severo.

- Agentes antidesgaste protegem eficazmente as partes do motor.

- Os detergentes-dispersantes eficazes mantêm as peças do motor limpas.

- Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.

- A alta reserva alcalina neutraliza com eficácia os ácidos corrosivos formados pela combustão, protegendo superfícies do motor.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 10W40 | 15W50 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 15,82 | 19,48 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 103,9 | 145,3 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 162 | 154 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 226 | 224 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -33 | -32 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 6,19 | 5,97 |

REGISTRO ANP: 21862