TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jul. 2025

TRACTOR

DESCRIÇÃO

TOP 1 TRACTOR é um lubrificante mineral de alta performance para transmissão, comando final, conversores de torque e sistemas hidráulicos. Sua formulação evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas e a formação de espuma. É compatível com materiais elastoméricos, previne geração de barulho e possui alta capacidade de prevenir a formação de depósitos.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10W | 30 | 50 |
| CATERPPILAR TO-4 |  |  |  |
| TO-4M |  |  |  |
| ALLISON C-4 |  |  |  |
| KOMATSU KES 07.868.1 |  |  |  |
| API MT1 |  |  |  |
| ZF TE-ML 03C |  |  |  |
| ZF TE-ML-07 |  |  |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Proteção contra desgaste e corrosão que proporcionam um aumento a vida útil do equipamento, reduzindo o desgaste das peças lubrificadas.

- Excelente controle de fricção que garante uma operação hidráulica suave.

- Resistência à formação de espuma.

- Estabilidade à oxidação, resulta em maior vida útil para óleo, possibilitando aumento dos intervalos de troca.

- Mantém as peças metálicas livres de lodo e verniz, levando a uma operação confiável.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

1

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 10W | 30 | 50 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 6,05 | 10,64 | 18,09 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 35,49 | 78,56 | 193,8 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 116 | 121 | 102 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 228 | 236 | 246 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -39 | -20 | -20 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |

REGISTRO ANP: 21899