TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jul. 2025

SUPER ATF

DESCRIÇÃO

TOP 1 SUPER ATF é um lubrificante mineral para transmissão automática, caixa de direção hidráulica e sistemas hidráulicos. Oferece adequada estabilidade térmica, boas propriedades friccionais e proteção ao desgaste, corrosão e ferrugem. Por suas características no controle de espuma, na proteção ao desgaste e compatibilidade com diversas ligas e elastômeros, também é recomendado para caixas de câmbio mecânico que requerem ATF DEXRON III.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | SUPER ATF |
| DEXRON IIIH |  |
| ALLISON C-4 |  |

1

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- A estabilidade termo-oxidativa, a proteção contra desgaste e a resistência à deterioração química podem proporcionar maior vida útil ao fluido e aos componentes.

- Excelente estabilidade térmica e hidrolítica.

- Melhor compatibilidade de vedação que garante maior vida útil da vedação e reduz a possibilidade de vazamento de óleo.

- As propriedades de fricção controladas levam a um desempenho de mudança suave, transmissão eficiente e evitam o tremor.

- Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

1

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - | - |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 9,12 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 51,14 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 161 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 204 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -40 |

1

REGISTRO ANP: 21879