TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jul. 2025

ACTION 2T

DESCRIÇÃO

TOP 1 ACTION 2T é um lubrificante mineral para motores dois tempos à gasolina. Proporciona proteção contra corrosão e formação de depósitos a alta temperatura. Formulado com básicos e aditivos selecionados para fornecer proteção e limpeza do motor.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | ACTION 2T |
| API TC |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente lubricidade, protegendo contra o desgaste do pistão e o desgaste prematuro dos componentes do motor.

- Excelente miscibilidade com gasolina garantindo uma mistura homogênea estável.

- Fórmula com baixo teor de cinzas que reduz a formação de depósitos.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - |  |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 8,71 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 58,63 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 123 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 118 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -22 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 1,05 |

REGISTRO ANP: 21889