DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral de alta performance para transmissão, comando final, conversores de torque e sistemas hidráulicos. Sua formulação evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas e a formação de espuma. É compatível com materiais elastoméricos, previne geração de barulho e possui alta capacidade de prevenir a formação de depósitos.

Benefícios:

- Excelente fluidez a baixa temperatura.

- Proteção contra desgaste e corrosão que proporcionam um aumento a vida útil do equipamento, reduzindo o desgaste das peças lubrificadas.

- Excelente controle de fricção que garante uma operação hidráulica suave.

- Resistência à formação de espuma.

- Estabilidade à oxidação resulta em maior vida útil para o óleo, possibilitando aumento dos intervalos de troca.

REGISTRO ANP: 21417

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 10W |
| CATERPILLAR TO-4 / TO-4M |  |
| ALLISON C-4 |  |
| KOMATSU KES 07.868.1 |  |
| API MT1 |  |
| ZF-TE-ML 03C |  |

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | TORQUE |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 10W |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 6,05 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 35,49 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 116 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 228 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -39 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 9,18 |