DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante mineral monoviscoso para motores a gasolina, etanol e GNV. Proporciona excelente proteção contra oxidação, ferrugem, corrosão e contra a formação de depósitos.

Benefícios:

- Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.

- Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos.

- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.

- Excelente estabilidade à oxidação.

REGISTRO ANP: 18116

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 40 | 50 |
| API SL |  |  |

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | MAX SL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 40 | 50 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 14,87 | 18,07 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 137,6 | 166,7 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 109 | 120 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 232 | 232 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -20 | -18 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 5,46 | 5,46 |