TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2025

TOP 1 TRACTOR

DESCRIÇÃO

TOP 1 TRACTOR é um lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para aplicação em tratores. Confere excelente proteção ao desgaste e reduz substancialmente ruído e vibração indesejáveis dos freios propiciando suave deslizamento da embreagem quando da troca de marchas. Recomendado para uso em equipamento de construção, agrícola e mineração que empregam sistema centralizado de lubrificação. Atende integralmente as especificações dos principais fabricantes de tratores e maquinas agrícolas.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10W30 | 20W30 |
| Volvo VME WB-101 |  |  |
| Caterpillar TO-2 |  |  |
| Allison C4 |  |  |
| API GL-4 |  |  |
| Case MS-1210 |  |  |
| New Holland FNHA-2-C-201.00 |  |  |
| Ford ESN-M2C86-B/ 86C/ 134D |  |  |
| John Deere JDM J20C/ J20D |  |  |
| AGCO Massey Ferguson M-1135 |  |  |
| AGCO Massey Ferguson M-1143 |  |  |
| ZF TE-ML-03E e 05F |  |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- A capacidade multifuncional desses óleos os torna adequados para a maioria das aplicações em equipamento agrícolas e reduz a troca e as chances de aplicação incorreta.

- Proteção contra desgaste e corrosão.

- Garante uma operação hidráulica suave (sem folga).

- Excelente propriedade anticorrosiva protege todos os componentes de trabalho.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 10W30 | 20W30 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 11,08 | 10,80 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 72,32 | 82,55 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 144 | 117 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 226 | 224 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -51 | -28 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 10,53 | 6,43 |

REGISTRO ANP: 21899