DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante sintético multiviscoso para motores à diesel, gasolina, etanol, flex, GNV ou híbridos. Formulado para suprir as especificações de motores de última geração, equipados com sistema de pós- tratamento de gases de escape DPF (Diesel Particulate Filter). Oferece tecnologia de aditivo com baixos teores de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre, reduzindo acumulação de partículas nos filtros de partículas de diesel prolongando a vida útil.

Benefícios:

- Os modificadores de fricção especiais usados na formulação melhoram e mantêm a economia de combustível.

- Características superiores de volatilidade reduzem o consumo de óleo e a poluição por hidrocarbonetos.

- Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos.

- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.

- Excelente estabilidade à oxidação.

- Excelente lubrificação em baixas temperaturas e protege o motor em altas temperaturas.

- Fornecer proteção de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) para modernos motores turboalimentados a gasolina de injeção direta.

REGISTRO ANP: 21386

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 5W30 |
| API SP |  |
| ACEA C3 |  |
| VOLKSWAGEN 504.00 / 507.00 |  |
| PORSCHE C30 |  |
| BMW LL-04 |  |
| DAIMLER MB 229.31 / 229.51 / 229.52 |  |

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | VELOX SP |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 5W30 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 10,76 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 63,50 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 161 |
| VISCOSIDADE CCS | mPa-S | ABNT NBR 14173 | 4921 a -30 °C |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 228 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -40 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 8,35 |
| CORROSIVIDADE AO COBRE | - | ABNT NBR 14359 | 1A |
| CINZAS SULFATADAS | % | ASTM D 874 | 0,78 |