TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2025

MV ATF

DESCRIÇÃO

TOP 1 MV ATF é um fluido sintético de alto desempenho para vários veículos, especialmente formulado para exceder os requisitos de desempenho e proteção para a maioria das novas transmissões. Formulado com básicos sintéticos de qualidade excepcional e aditivos de alta tecnologia para fornecer excelente resistência à oxidação, durabilidade de fricção, proteção contra desgaste, estabilidade ao cisalhamento e oferece desempenho anti-tremor e deslocamento suave.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | MV ATF |
| GM DEXRON IV |  |
| FORD MERCON LV |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente proteção antidesgaste.

- Excelente estabilidade térmica e oxidativa.

- Excelente estabilidade ao cisalhamento.

- Trocas de marcha mais suave.

- Ótima fluidez em baixas temperaturas.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - |  |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 5,88 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 26,45 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 172 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 206 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -46 |

REGISTRO ANP: 21863