TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2025

XM

DESCRIÇÃO

TOP 1 XM 20W50 SL é um lubrificante mineral multiviscoso para motocicletas 4T. Formulado com básicos altamente refinados e aditivos antidesgaste, corrosão e oxidação. Incorpora detergentes e agentes dispersantes para controle de resíduos e melhoradores de viscosidade e fluidez para melhora proteção do motor em altas rotações e alta temperatura. Sua aditivação proporciona máxima proteção e limpeza do desgaste e ferrugem das partes lubrificadas

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 20W50 |
| API SL |  |
| JASO MA2 |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.

- Altamente estável à oxidação - protege o motor do espessamento do óleo, formação de borras e depósitos de verniz.

- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.

- As propriedades de fricção otimizadas eliminam o deslizamento da embreagem úmida, levando a uma maior economia de energia/combustível e melhor dirigibilidade.

- A excelente estabilidade ao cisalhamento mantém a viscosidade sob um ambiente de alta temperatura e alto cisalhamento e oferece maior proteção contra desgaste.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 20W50 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 18,57 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 154,9 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 135 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 234 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -24 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 5,46 |

REGISTRO ANP: 21885