DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante sintético multiviscoso para motores à diesel, gasolina, etanol, flex, GNV ou híbridos. Formulado para suprir as especificações de motores de ultima geração, equipados com sistema de pós- tratamento de gases de escape DPF (Diesel Particulate Filter). Oferece tecnologia de aditivo com baixos teores de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre, reduzindo acumulação de partículas nos filtros de partículas de diesel prolongando a vida útil.

Benefícios:

- Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.

- Contribui para o ótimo funcionamento do sistema de conversor de emissões.

- Alto poder de limpeza e menor tendência à formação de depósitos.

- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.

- Excelente estabilidade à oxidação, permitindo o prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.

REGISTRO ANP: 21171

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5W30 |  |
| API SN |  |
| ACEA C3 |  |
| VW 50500/50501 |  |
| MB 229.31 / 229.51 / 229.52 |  |
| DEXOS 2 TM. |  |

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | VELOX DX |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 5W30 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 10,89 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 61,12 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 172 |
| VISCOSIDADE CCS | mPa-S | ABNT NBR 14173 | 4935 a -30 °C |
| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | VELOX DX |
| SAE | - | - | 5W30 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 226 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -40 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 7,23 |
| CORROSIVIDADE AO COBRE | - | ABNT NBR 14359 | 1A |
| CINZAS SULFATADAS | % | ASTM D 874 | 0,78 |