DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo multiviscoso sintético para os modernos veículos com motores a diesel, gasolina, etanol, flex ou GNV. Formulado para suprir as especificações de motores de última geração. A sua aditivação especial e tecnologia sintética promovem maior estabilidade à oxidação e estabiliza as variações térmicas, garantindo uma extrema proteção, mantendo a perfeita lubrificação do motor por quilômetros.

Benefícios:

- Menor consumo de óleo devido à sua baixa volatilidade.

- Contribui para o ótimo funcionamento do sistema de conversor de emissões.

- Proteção contra corrosão, evitando a formação de emulsões, borra nos turbos e depósitos nos pistões.

- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.

- Excelente estabilidade à oxidação, permitindo o prolongamento dos intervalos entre trocas de óleo.

REGISTRO ANP: 21211

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5W40 |  |
| API SN |  |
| ACEA A3/B4 |  |
| MB 229.5 / 226.5 |  |
| VW 50888 / 50999 |  |
| RENAULT 700 / 710 |  |

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | VELOX SN |
| --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 5W40 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 14,88 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 89,02 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 176 |
| VISCOSIDADE CCS | mPa-S | ABNT NBR 14173 | 4733 a -30 °C |
| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | VELOX SN |
| SAE | - | - | 5W40 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 230 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -40 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 11,56 |
| CORROSIVIDADE AO COBRE | - | ABNT NBR 14359 | 1A |
| CINZAS SULFATADAS | % | ASTM D 874 | 1,325 |