TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

Ficha Técnica

Revisão: Jun. 2025

EVOLUTION XK-99

DESCRIÇÃO

TOP 1 EVOLUTION XK-99 API SP é um lubrificante premium sintético de alta performance para motores a gasolina, etanol, flex, GNV e híbridos. Especialmente projetado para proteger motores de injeção direta a gasolina de alta compressão entregando estabilidade oxidativa superior, controle de depósito, proteção de lodo e verniz, mitigação de pré-ignição de baixa velocidade e proteção contra desgaste do motor e da corrente de sincronização, melhorando a limpeza do pistão e a economia de combustível, ideal aos veículos com injeção direta de gasolina turboalimentada (TGDI) da pré-ignição ou LSPI.

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |
| --- | --- |
|  | 0W16 |
| API SP |  |
| ILSAC GF-6B |  |

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Excelente proteção contra fuligem.

- Fornece proteção de pré-ignição de baixa velocidade (LSPI) para modernos motores turboalimentados a gasolina de injeção direta.

- Excelente estabilidade à oxidação.

- Máxima proteção contra o desgaste nas partes móveis do motor.

- A baixa viscosidade permite a melhor fluidez, proporcionando uma excelente lubrificação em baixas e altas temperaturas, além de proteger o motor.

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO |
| --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 0W16 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 7,21 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 37,43 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 160 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 228 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -48 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 8,00 |

REGISTRO ANP: 21842