DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral multifuncional de alto desempenho para caixas, sistemas hidráulicos, transmissões e freio úmido de tratores. Oferece resistência a oxidação e reduz substancialmente ruído e vibração indesejáveis dos freios.

Benefícios:

- A capacidade multifuncional desses óleos os torna adequados para a maioria das aplicações em equipamento agrícolas e reduz a troca e as chances de aplicação incorreta.

- Proteção contra desgaste e corrosão.

- Garante uma operação hidráulica suave (sem folga).

- Excelente propriedade anticorrosiva protege todos os componentes de trabalho.

REGISTRO ANP: 18578

DESEMPENHO

| ATENDE AOS SEGUINTES NÍVEIS DE DESEMPENHO: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10W30 | 20W30 |
| Volvo VME WB-101 |  |  |
| Caterpillar TO-2 |  |  |
| Massey-Ferguson 1135 |  |  |
| Allison C4 |  |  |
| ZF TE-ML-03E/ 05F |  |  |
| API GL-4. |  |  |

DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

| ENSAIO | UNIDADE | MÉTODO | TRACTOR FLUID |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAE | - | - | 10W30 | 20W30 |
| VISCOSIDADE 100°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 11,15 | 10,69 |
| VISCOSIDADE 40°C | cSt | ABNT NBR 10441 | 73,31 | 73,56 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDADE | - | ABNT NBR 14358 | 143 | 133 |
| PONTO DE FULGOR | °C | ABNT NBR 11341 | 228 | 220 |
| PONTO DE FLUIDEZ | °C | ABNT NBR 11349 | -21 | -28 |
| TBN | Mg KOH/g | ABNT NBR 05798 | 10,53 | 6,43 |
| CORROSIVIDADE AO COBRE | - | ABNT NBR 14359 | 1A | 1A |